Spectrum TPH ve stříkačkách
kompozitní výplňový materiál

Výplňový systém Spectrum TPH byl vyvinut na základě výzkumu a klinických zkušeností odborníků. Umožňuje zhotovit dokonalou výplň pomocí minima úkonů, a tím pomáhá při ošetření snížením množství složek i kroků pracovního postupu. Pomocí ilustrovaného návodu k použití se s jednoduchým třísložkovým systémem seznámíte velmi rychle. 

NOVÝ ÚČINNÝ 3-SLOŽKOVÝ SYSTÉM 
DeTrey Conditioner 36 je nejjednodušší a nejúčinnější způsob leptání skloviny, odstranění smear layeru a úpravy dentinu jedním pracovním krokem. 

Prime&Bond NT je univerzální adhezivní prostředek spojující účinek primeru i bondu, vážící kompozitní a kompomerní materiály k zubní sklovině i k dentinu, stejně jako ke kovu a keramice. Prime&Bond NT obsahuje primer i bond v jedné lahvičce. Snížení počtu složek adhezíva i počtu kroků pracovního postupu zjednodušuje použití přípravku a zároveň zaručuje vznik pevné vazby a brání vzniku mikrospár. 

Spectrum TPH svělem tuhnoucí, rtg kontrastní submikronový hybridní kompozit pro výplně ve frontálním i distálním úseku chrupu. Materiál je dózován v kompulích nebo se dodává v tradičních stříkačkách ve vybraných barvách přesně odpovídajícím Vita1 vzorníku. Upozornění: Pouze pro použití ve stomatologii. 

SLOŽENÍ

- DeTrey Conditioner 36

  - kyselina fosforečná

  - vysoce dispergovanýoxid křemičitý

  - detergent

  - pigment

  - voda

- Prime&Bond NT

  - di- a trimetakrylátová pryskyřice

  - funkcionalizovaná amorfní silika

  - PENTA (dipentaerythritol penta akrylát monofosfát)

  - fotoiniciátory

  - stabilizátory

  - cetylamin hydrofluorid

  - aceton

- Spectrum TPH

  - Bis-GMA-addukt (addukt z 2,2- Bis[4-(2-hydroxy-3-metakryloyloxypropoxy)- -fenyl]propan s hexametylen diisokyanátem)

  - Bis-EMA (2,2-Bis[4-(2-metakryloyloyetoxy)-fenyl]propan)

  - TEGMA (3,6-dioxaoktametylen-dimetakrylát)

  - fotoiniciátory

  - stabilizátory

  - bariumaluminiumborosilikát (střední velikost částic< 1,5mikronu)

  - vysoce dispergovaný oxid křemičitý (velikost částic 0,04 mikronu)

Informace o plnivu odpovídají ISO 4049- 1988: Velikost částic anorganického plniva je od 0,04 do 5 mikronů. Anorganické plnivo tvoří 57% objemových a 77% hmotnostních. 

INDIKACE 
Spectrum TPH je materiál vhodný do kavit všech tříd ve frontálním i distálním úseku chrupu. 

KONTRAINDIKACE

- DeTrey Conditioner 36 
Aplikace na dentin v blízkosti dřeně (méně než 1mm)

- Spectrum TPH 
Nepoužívejte při výskytu podráždění pokožky nebo při známé alergii na metylmetakryláty

VAROVÁNÍ

- Spectrum a Prime&Bond NT obsahují metakryláty (polymerizovatelné monomery), které mohou dráždit pokožku a oči. Zabraňte kontaktu materiálu s měkkými tkáněmi dutiny ústní, očima a kůží. Pokud k tomuto dojde, oplachujte postiženou oblast dostatečným množstvím vody. V případě kontaminace očí vypláchněte dostatečným množstvím vody a zajistěte odbornou lékařskou pomoc. Při kontaminaci pokožky omývejte postiženou oblast vodou a mýdlem.

- Spectrum a Prime&Bond NT mohou u predisponovaných osob způsobit reakci přecitlivělosti. V této situaci přerušte jejich používání.

- Prime&Bond NT obsahuje vysoce hořlavý aceton. Neskladujte v blízkosti zdroje vznícení, nekuřte. Nevdechujte acetonové výpary.Chraňte před statickým výbojem.

- DeTrey Condotioner 36 obsahuje 36% kyselinu fosforečnou, která může způsobit poleptání. Zabraňte jejímu kontaktu s očima, kůží a měkkými tkáněmi dutiny ústní. Pokud k němu dojde, oplachujte postižené místo dostatečným množstvím vody. V případě kontaminace očí vyplachujte dostatečným množstvím vody a zajistěte odbornou lékařskou pomoc. Při kontaminaci pokožky omývejte postiženou oblast vodou a mýdlem.

- DeTrey Conditioner 36 gel jde lehce vytlačit. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ihned po použití stříkačku uzavřete, aby nedocházelo ke vypařování. Jehlu po použití sejměte, aby v ní nezasychaly přebytky gelu.

UPOZORNĚNÍ 
Používáte-li retrakční vlákna, zabraňte jejich nasáknutí tekutinou Prime&Bond NT. Materiál se po ztuhnutí naváže k zubním tkáním v podsekřivém prostoru zubu a ztíží tak odstranění vlákna. 

INTERAKCE S JINÝMI STOMATOLOGICKÝMI MATERIÁLY

- DeTrey Conditioner 36: 
Kyselina fosforečná může naleptat podložkový materiál. Za normálních okolností to ale nenarušuje jejich funkci.

- Prime&Bond NT: 
Používáte-li k očištění kavity peroxid vodíku, je nezbytné její následné pečlivé vypláchnutí sprejem. Vyšší koncentrace peroxidu vodíku narušují reakci tuhnutí materiálu, proto by neměl být před aplikací Prime&Bondu NT používán. Delší kontakt s materiálem obsahujícím aceton může vést k rozpuštění povrchové vrstvy kalcium hydroxidové podložky. Tato skutečnost nemá žádný nepříznivý dopad na kvalitu vazby ke stěnám kavity.

- Prime&Bond NT / SpectrumTPH: 
Tyto výrobky by se neměly používat dohromady s materiály obsahujícími eugenol, který narušuje jejich polymeraci a vede ke změknutí polymerních složek materiálu.

NEŽÁDOUCÍ REAKCE

- Prime&Bond NT 
S používáním acetonového roztoku a akrylátových monomerů mohou být spojeny následující nežádoucí reakce:

  - Reverzibilní zánětlivé změny po kontaminaci slizince dutiny ústní

- Spectrum TPH 
S používáním polymerizovatelných monomerů mohou být spojeny následující nežádoucí reakce:

  - Podráždění pokožky (alergická kontaktní dermatitis)

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

- Výběr barvy 
Barva by se měla vybírat před začátkem ošetření, dokud je zub vlhký. Pomocí profylaktické pasty s pemzou (Nupro) a vody odstraňte ze zubu povlaky a povrchové pigmentace.Pro výběr barvy používejte vzorník SpectrumTPH vyrobený z originálního materiálu. Barevný kód na vzorníku odpovídá kódu na kompuli. Je možné použít vzorník Vita Lumin Vacuum. Barva odpovídá centrální části Vita zubu.

- Preparace kavity

  - Výplně ve frontálním úseku. U výplní III., IV. a V. třídy sešikměte okraje skloviny, připravte kavitu pro techniku celkového leptání.

  - Výplně v distálním úseku chrupu. Kavitu preparujte běžným způsobem. Pro zesílení účinku leptání finírujte její stěny. Na spodině a stěnách by neměl zůstat zbytek amalgámu nebo staré podložky, který by mohl ovlivnit barevné vlastnosti materiálu, popřípadě narušit jeho tuhnutí.

- Kontrola vlhkosti 
Pro vznik adheze je nutné zachovat čistotu povrchu. Zabraňte kontaminaci preparovaného zubu slinou, sulkulární tekutinou nebo krví, izolujte zub účinným způsobem (kofferdam).

- Ochrana zubní dřeně 
V hlubokých kavitách překryjte dentin v blízkosti dřeně (vrstva slabší než 1mm) tuhnoucím kalciumhydroxidovým linerem (DYCAL). Zbytek kavity nechte volný pro působení Prime&Bondu 2.1. Chcete-li použít podložku, zhotovte ji ze sklo-ionomerního cementu nebo jakéhokoli materiálu neobsahujícího eugenol.

- Nasazení matrice 
Pro modelaci odpovídajícího bodu kontaktu použijte matrici a klínek. Pro usnadnění í modelace aproximální stěny výplně zuby lehce odseparujte předklínkováním.

- Leptání skloviny a dentinu(Total Etch Technique)1 
Doporučuje se použít dále popsanou techniku celkového leptání:

  - Aplikace DeTrey Conditioner 36 
Na stříkačku upevněte kanylu na jedno použití. Pro usnadnění přístupu je možné kanylu ohnout. Jemně vytlačte DeTrey Conditioner 36 gel (36% kyselina fosforečná) na stěny kavity, začněte sklovinou. Pro odsažení optimálních výsledků leptejte sklovinu minimálně 15s a dentin 15s nebo méně.

  - Opláchnutí a sušení 
Gel odstraňte pomocí savky a vodní spreje. Naleptané oblasti pečlivě oplachujte minimálně 15s. Přebytky vody z kavity lehce vyfoukněte vzduchovou pistolí. Dentin nepřesušujte, povrch musí zůstat vlhký. Takto upravený povrch musí zůstat čistý. Dojde-li ke kontaminaci slinou, pečlivě povrch očistěte vodní sprejí, osušte a opakujte leptání skloviny 5s. Opláchněte a osušte, jak bylo popsáno.

  - Aplikace Prime&Bond NT 
Prime&Bond NT se nanáší pouze v jedné vrstvě

    - Kapku Prime&Bondu NT odkápněte přímo na čistý aplikační nástroj Applicator Tip2 nebo na štěteček, případně do nádobky na bond ApliDish2 nebo jiné mističky.

    - Příslušné množství Prime&Bondu NT naneste ihned do kavity, tak aby došlo k nasycení jejích stěn roztokem.

    - Nechte nerušeně působit 20s.

    - Odstraňte přebytky a zbytek roztoku rozfukujte po kavitě jemným proudem vzduchu 5s. Povrch by měl být všude stejně lesklý - pokud není opakujte krok 2-4.

    - Vrstvu Prime&Bondu 2.1 polymerujte světlem minimálně 10s3. Zajistěte stejnoměrné osvícení všech stěn kavity.

    - Na zpolymerovanou vrstvu Prime&Bondu NT ihned nanášejte Dyract AP.

- Nanesení materiálu Spectrum TPH 
Zasuňte kompuli do ústí aplikační pistole. Ujistěte se, že v ní pevně drží. Sejměte z kompule barevný uzávěr a otočte s ní tak, abyste měli co nejlepší přístup do kavity. Materiál vytlačujte z kompule pouze mírným tlakem, nadměrné násilí není nutné. Vytlačujte Spectrum přímo do kavity. Polymerujte po vrstvách (3mm nebo méně), abyste minimalizovali polymerační smrštění. Každou vrstvu polymerujte zvlášť. Ujistěte se, že v celém rozsahu výplně je materiál polymerovaný dostatečně dlouho.

- Polymerace 
Každou vrstvu materiálu osviťte polymerační lampou (např. DENTSPLY ProLite, Spectrum) minimálně po dobu 20s. Navíc osviťte kompozit skrze linguální a bukální sklovinné valy. Při dostavbách s použitím čepů polymerujte nejdříve materiál kolem čepů a potom zub dostavte. Podrobnosti o době osvitu a hloubce polymerované vrstvy podává následující tabulka:

| Barva | Doba osvitu v s | Skrze výplňový materiál | Skrze sklovinu |
| --- | --- | --- | --- |
| A2, A3, A3.5, B1, IB1, B2, B3, C2, C3 | 20 40 | 3mm 4mm | 2mm 3mm |
| Opákní A2, A3.5, A4 | 20 40 | 2mm 3mm | 1mm 2mm |

- Opracování 
S opracováním výplně lze začít ihned po dokončení polymerace výplně. Hrubé přebytky odstraňte diamantovým brouskem nebo finírkou. K dalšímu opracování a leštění výplně použijte dokončovací a leštící disky ENHANCE. Vysoký lest získáte pomocí leštících past PRISMA GLOSS nebo PRISMA GLOSS EXTRA - FINE.

SKLADOVÁNÍ

- Všechny výrobky 
Neskladujte při teplotách převyšujících 25° C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

- DeTrey Conditioner 36 
Po použití ihned uzavřete.

- Prime&Bond NT 
Ihned po použití lahvičku pečlivě uzavřete. Skladujte v dobře větratelné místnosti.

- Spectrum TPH kompule 
Po vytlačení materiálu kompuli uzavřete, abyste chránili obsah před světlem.

VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXPIRACE 
Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci výrobku. Nepoužívejte po vyznačeném datu expirace.