| ENGLISH | ČESKY |
| --- | --- |
| Prior to use, carefully read the instructions for use. | Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. |
| REVOTEK LC | REVOTEK LC |
| LIGHT-CURED RESIN FOR TEMPORARY CROWN, BRIDGE, INLAY & ONLAY REVOTEK LC is a new light-cured single-component sculptable composite resin for temporary inlays, onlays, crowns and bridges. | SVĚTLEM TUHNOUCÍ PRYSKYŘICE NA PROVIZORNÍ KORUNKY, MŮSTKY, INLEJE A ONLEJE REVOTEK LC je nová světlem tuhnoucí jednosložková tvarovatelná kompozitní pryskyřice na provizorní inleje, onleje, korunky a můstky. |
| For use only by a dental professional in the recommended indications | K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích. |
| RECOMMENDED INDICATIONS Fabrication of temporary crowns, bridges, inlays and onlays. | DOPORUČENÉ INDIKACE Zhotovení provizorních korunek, můstků, inlejí a onlejí. |
| CONTRAINDICATIONS In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician. | KONTRAINDIKACE V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře. |
| DIRECTIONS FOR USE I . DIRECT METHOD (in the patient’s mouth) A. Temporary Crowns & Bridges 1. Transfer of putty stick to the storage case Transfer putty stick from the aluminum foil pack into the storage case provided in the Introductory Set. Note : 1) When putty stick is transferred to the storage case or is dispensed, handle with care in order to prevent contamination. 2) If the storage case is used repeatedly, fine abrasion fragments may be produced from the lid because of the structure of the case. When paste is replaced, make sure that the inside of the case is clean. If it is dirty, clean with cotton moistened with alcohol. 2. Dispensing material Dispense the required amount of material using the spatula. Adjust the shape of paste with gloved fingers to allow easy placement onto the abutment. To soften the material, lightly knead several times with the fingers. Note : 1) Do not warm up before use. The material will become sticky, making it much more difficult to handle. 2) Do not knead excessively, or the material will become sticky. 3) After dispensing, immediately close the storage case to protect the material from light. 3. Preparations for pressing material onto the abutment. Make preparations in such a way as to ensure that the mass of material fits into the space between the abutment and the adjacent tooth. It is effective to shape the material in advance so that it goes into the space easily (Picture A-3a), or to put another paste in the space before the mass is pressed onto the abutment (Picture A-3b). Note : If any undercuts are present on the abutment, block out with wax before placing material. 4. Pressing material onto the abutment Press the material onto the abutment and roughly contour with the fingers or spatula. Note : Apply GC Cocoa Butter or Vaseline to the fingers or spatula to help shape the material more easily and to make the surfaces glossier. For additional application of material, temporarily light cure and remove the coated surface using a laboratory carbide bur, etc. 5. Shaping material : Step 1 Let the patient bite softly to register the occlusal surface and adjust occlusion. Also adjust and contour the margin of the buccal surface. 6. Shaping material : Step 2 Adjust the margin again as necessary, and contour the proximal and lingual surfaces. Using an appropriate instrument, remove any excess material, particularly from interproximal spaces. Note : 1) If shaping the material takes a long time, it may become sticky. In this case, apply GC Cocoa Butter or Vaseline to the fingers or instrument. In cases where additional application of material is needed, temporarily light cure and remove the coated surface using a laboratory carbide bur. 2) Any material remaining after shaping should not be returned for storage because it has been exposed to ambient light. Dispose of it according to normal practice. 7. Temporary light curing Temporarily light cure the restoration in the patient’s mouth in order to prevent possible deformation during removal from the mouth. Using a halogen light curing unit (GC New Light LV-II, Co-bee, Coe Lunar TA or equivalent), apply light to each surface of the crown or unit for a combined total of 10 seconds. a. When using a plasma arc light curing unit (GC Flipo or equivalent), apply light to each surface of the crown or unit for a combined total of 3-5 seconds. b. When using a LED powered visible light curing unit (GC e-Light), apply light to each surface of the crown or unit for a combined total of 12 seconds in the Fast cure mode. Note : 1) Make sure that no excess material remains in interproximal spaces before light curing. Any material remaining will make it difficult to remove the temporary restoration from the mouth. 2) Remove and trial fit the temporarily light cured restoration perpendicular to the abutment. 8. Final light curing Perform final polymerization outside the patient’s mouth. Using a halogen light curing unit (GC New Light LV-II , Co-bee, Coe Lunar TA or equivalent), apply light for 20 seconds to each of the buccal, proximal, occlusal and lingual surfaces of the crown or unit. a. Using a plasma arc light curing unit (GC Flipo or equivalent), apply light for 3-5 seconds to each of the surfaces of the crown or unit as mentioned above. b. Using a LED powered visible light curing unit (GC e-Light), apply light in the Fast cure mode for 12 seconds to each of the surfaces of the crown or unit as mentioned above. c. When using a tabletop fluorescent light curing unit (GC Labolight LV-III or equivalent), light cure for at least 3 minutes. Note : 1) When using a hand held type of light curing unit, be sure to light cure the internal surface of each crown or unit for the above designated time. 2) When using a hand held type of light curing unit*, the range of effective polymerization depends on the cross sectional area of the light guide. If the resin restoration is larger than that, light cure in sections for effective polymerization. 3) Too short an irradiation time will result in incomplete hardening and possible discolouration. Irradiation time and Depth of cure 1mm; 2mm; 3mm; 4mm. *GC New Light LV-II, GC Co-bee Coe LunarTA (Halogen); -; 3 sec.; 10 sec.; 30 sec.. * GC Flipo (Plasma arc); -; -; 3 sec.; 5 sec.. * GC e -Light (Mode : Fast cure) (LED); -; 6 sec.; 12 sec.; 36 sec.. GC Labolight LV- III (Fluorescent); 30 sec.; 60 sec.; 3 min.; 15 min.. Note : Halogen light : 20 sec. ~ 3.5mm 9. Correction of contour, finishing and polishing Correct the temporary restoration using a laboratory carbide bur or silicone point. For an external addition, use REVOTEK LC. For an internal addition, use a self-curing resin (GC Unifast Trad, Alike), a light-cured resin (GC Unifast LC) or a flowable composite according to its instructions for use. Polish with a felt or chamois wheel to provide a glossy and beautiful appearance. Note : 1) It is recommended to use a laboratory carbide bur to grind the hardened restoration. When using a fine diamond bur such as GC Smooth Cut, or a steel bur, first remove the unpolymerized layer with a laboratory carbide bur or alcohol to prevent the diamond or steel bur from clogging. 2) Before GC Unifast Trad, Alike or GC Unifast LC is additionally poured onto the inside of the restoration, drill a hole into the occlusal or buccal surface to allow discharge of excess resin so that the temporary restoration can be properly seated. 10. Completion Cement the completed temporary restoration using GC Freegenol Temporary Pack or equivalent temporary cement. 11. Repair If needed, the cemented temporary restoration can be repaired in the patient’s mouth using REVOTEK LC or a self-curing resin (GC Unifast Trad, Alike), a light-cured resin (GC Unifast LC) or a flowable composite according to its instructions for use. a. Remove a layer of the surface to be repaired using a laboratory carbide bur. For optimal results, apply a resin bonding agent (GC Reline Hard Bonding Agent) to the area and dry with an air syringe. b. Place material over the area, shape, cure and polish. B. Temporary Inlays & Onlays 1. Transfer of putty stick to the storage case Follow instructions as described under A1 above. 2. Dispensing material Follow instructions as described under A2 above. 3. Preparations for applying material into the inlay cavity Block out undercuts with a (VLC) glass ionomer cement. Apply GC Cocoa Butter or Vaseline to all surfaces of the preparation, including the (VLC) glass ionomers base / liner. 4. Pressing material into the inlay cavity Press the material into the cavity and roughly contour with the fingers or spatula. Note : Apply GC Cocoa Butter or Vaseline to the fingers or spatula to help shape the material more easily and to make the surface glossier. For additional application of material, temporarily light cure and remove the coated surface using a laboratory carbide bur, etc. 5. Shaping material : Step 1 Let the patient bite softly to register the occlusal surface and adjust occlusion. 6. Shaping material : Step 2 Adjust the margin as necessary. Using an appropriate instrument, remove any excess material. Note : 1) If shaping the material takes a long time, it may become sticky. In this case, apply GC Cocoa Butter or Vaseline to the fingers or instrument. In cases where additional application of material is needed, temporarily light cure and remove the coated surface using a laboratory carbide bur. 2) Any material remaining after shaping should not be returned for storage because it has been exposed to ambient light. Dispose of it according to normal practice. 3) For ease of removal, you can insert a pin into the inlay. 7. Temporary light curing Temporarily light cure the restoration in the patient’s mouth in order to prevent possible deformation during removal from the mouth. For curing time recommendations and notes see above under A7. 8. Final light curing Perform final polymerization outside the patient’s mouth. For curing time recommendations and notes see above under A8. 9. Correction of contour, finishing and polishing. For instructions and notes see above under A9. 10. Completion Cement the completed temporary restoration using GC Freegenol Temporary Pack or equivalent temporary cement. 11. Repair For instructions see above under A11. 12. Removal from the mouth Cut the inlay with an appropriate bur. II. INDIRECT METHOD (on the stone model) 1. When a REVOTEK LC restoration is made on the stone model, apply a small amount of GC Cocoa Butter or Vaseline to the area which will come in contact with the product. 2. Follow instructions described in I.DIRECT METHOD. III. COMBINED USE WITH READY-MADE PLASTIC AESTHETIC TEMPORARY CROWNS 1. When a plastic full temporary crown is used a. Apply a resin bonding agent (GC Reline Hard Bonding Agent) to the internal surface of the plastic full temporary crown. Note : More stable adhesion can be obtained by roughening the internal surface of the full temporary crown with a paper cone shaped point or other instrument before application of the resin bonding agent. b. Fill the temporary crown with REVOTEK LC and press it onto the abutment. c. Apply light to the outside of the crown for temporary polymerization as described in I.DIRECT METHOD, A7 Temporary light curing. d. After removing the crown from the patient’s mouth, follow instructions described in I.DIRECT METHOD, A concerning final light curing, correction of contour, finishing, polishing and completion. 2. When a plastic veneer-like partial temporary crown is used a. Apply a resin bonding agent (GC Reline Hard Bonding Agent) to the internal surface of the plastic veneer-like partial temporary crown. Note : More stable adhesion can be obtained by roughening the internal surface of the partial temporary crown with a paper cone shaped point or other instrument before application of resin bonding agent. b. Press REVOTEK LC onto the abutment. Then, press the partial temporary crown over the material, shape it and for temporary polymerization apply light to the buccal and lingual surfaces in that order as described in I.DIRECT METHOD, A7 Temporary light curing. c. After removing the crown from the patient’s mouth, follow instructions described in I.DIRECT METHOD, A concerning final light curing, correction of contour, finishing, polishing and completion. IV. COMBINED USE WITH READY-MADE TRANSPARENT PLASTIC STRIP CROWN FORMS 1. Adjust the cervical area of the plastic strip crown form using crown scissors and burs, and make an escape hole in the occlusal or buccal surface. Trial fit it in the patient’s mouth. 2. Lightly knead REVOTEK LC several times. Fill the strip crown form with material and press it to the abutment. Remove excess material. 3. For temporary polymerization, apply light to all surfaces of the crown form as described in I.DIRECT METHOD, A7 Temporary curing. 4. After removing the crown form from the patient’s mouth, for final polymerization apply light to each surface as described in I.DIRECT METHOD, A8 Final light curing. Remove the crown form using a sharp instrument, and trim and finish the temporary restoration. Seat in the patient’s mouth using the temporary cement. | NÁVOD K POUŽITÍ I. PŘÍMÁ METODA (v ústech pacienta) A. Provizorní korunky a můstky 1. Přemístění tmelové tyčinky do pouzdra Tmelovou tyčinku vyjměte z alobalu a umístěte do pouzdra přiloženého v úvodní sadě. Poznámka: 1) Po přemístění tmelové tyčinky do pouzdra anebo po jejím spotřebování dbejte, abyste předešli kontaminaci. 2) Při opakovaném používání pouzdra se z víčka pouzdra mohou uvolňovat brusné částečky. Je to způsobeno jeho strukturou. Při výměně pasty zkontrolujte, zda je vnitřek pouzdra čistý. Pokud je znečištěný, vyčistěte jej vatou namočenou v alkoholu. 2. Dávkování materiálu Špachtlí oddělte potřebné množství materiálu. Prsty v rukavici pastu vytvarujte tak, aby šla snadno umístit na pilíř. Prsty materiál několikrát jemně promněte, aby změkl. Poznámka: 1) Před použitím nezahřívejte. Materiál by se začal lepit a manipulace s ním by byla obtížnější. 2) Nemněte příliš, aby se materiál nezačal lepit. 3) Po nadávkování pouzdro ihned uzavřete, abyste materiál ochránili před světlem. 3. Příprava natlačení materiálu na pilíř. Materiál si připravte tak, aby se vešel do mezery mezi pilířovým a přilehlým zubem. Účinné je vytvarovat materiál předem tak, aby se snadno dostal na místo (obr. A–3a), případně ještě před natlačením hmoty na pilíř vložit na příslušné místo jinou pastu (obr. A– 3b). Poznámka: Pokud jsou na pilířovém zubu podsekřiviny, vyplňte je voskem a poté naneste materiál. 4. Natlačení materiálu na pilíř Materiál natlačte na pilíř a prsty nebo špachtlí vytvořte hrubou konturu. Poznámka: Špachtlí nebo prsty naneste GC Cocoa Butter nebo vazelínu pro snazší tvarování materiálu a lesklejší povrchy. Pro dodatečné nanášení materiálu provizorně vytvrďte a karbidovým vrtákem nebo podobným nástrojem odstraňte pokrývaný povrch. 5. Tvarování materiálu: Krok 1 Nechte pacienta jemně skousnout pro zjištění okluzálního povrchu a upravte skus. Zároveň upravte a konturujte okraj bukálního povrchu. 6. Tvarování materiálu: Krok 2 Dle potřeby znovu upravte okraje a konturujte proximální a lingvální povrchy. Za pomoci vhodného materiálu odstraňte veškerý přebytečný materiál, zejména z interproximálních povrchů. Poznámka: 1) Pokud tvarování materiálu trvá příliš dlouho, může se začít lepit. V takovém případě naneste na prsty nebo nástroj GC Cocoa Butter nebo vazelínu. Pokud je potřeba přidat materiál, provizorně vytvrďte světlem a za pomoci laboratorního karbidového vrtáku odstraňte pokrývaný povrch. 2) Zbytky materiálu, které zbudou po tvarování, se nesmějí vracet do pouzdra protože již byly vystaveny okolnímu světlu. Zlikvidujte je běžným způsobem. 7. Provizorní vytvrzování Náhradu v ústech pacienta provizorně vytvrďte, abyste zabránili možné deformaci při odstraňování z úst. Halogenovou polymerační lampou (GC New Light LV-II, Co-bee, Coe Lunar TA apod.), vytvrzujte všechny povrchy korunky nebo jednotky po dobu 10 sekund. a. Při použití plazmového oblouku (GC Flipo apod.) vytvrzujte všechny povrchy korunky nebo jednotky celkem 3-5 sekund. b. Při použití LED polymerační lampy na viditelné světlo (GC G-Light) vytvrzujte všechny povrchy korunky nebo jednotky celkem 12 sekund v režimu rychlého vytvrzování. Poznámka: 1) Před vytvrzováním se ujistěte, zda v interproximálních prostorech nezůstaly zbytky materiálu. Jakékoli zbytky materiálu zkomplikují vyjmutí náhrady z úst. 2) Vyjměte a zkušebně nasaďte provizorně vytvrzenou náhradu kolmo na pilíř. 8. Konečné vytvrzování Konečné vytvrzování provádějte mimo pacientova ústa. Halogenovou polymerační lampou (GC New Light LV-II , Co-bee, Coe Lunar TA apod.) vytvrzujte všechny bukální, okluzální, proximální a lingvální povrchy korunky nebo členy po dobu 20 sekund. a. Při použití plazmového oblouku jako polymerační lampy (GC Flipo apod.) 3–5 sekund vytvrzujte všechny povrchy korunky nebo jednotky, jak je uvedeno výše. b. Při použití LED polymerační lampy na viditelné světlo (GC G-Light) vytvrzujte všechny povrchy korunky nebo jednotky po dobu 12 sekund v režimu rychlého vytvrzování. c. Při použití stolní fluorescentní polymerační lampy (GC Labolight LV-III apod.) vytvrzujte nejméně 3 minuty. Poznámka: 1) Při použití ruční polymerační lampy dbejte, abyste vnitřní povrchy každé korunky nebo jednotky vytvrzovali po výše uvedenou dobu. 2) Při použití ruční polymerační lampy* závisí rozsah účinné polymerace na průřezové ploše světlovodu. Pokud je pryskyřičná náhrada větší než průřezová plocha, pro účinnou polymeraci vytvrzujte po částech. 3) Pokud je záření příliš krátké, materiál řádně neztvrdne a může dojít k zabarvení. Doba osvícení a hloubka vytvrzování 1 mm; 2 mm; 3 mm; 4 mm. *GC New Light LV-II, GC Co-bee Coe LunarTA (Halogenová); -; 3 s; 10 s; 30 s. * GC Flipo (Plazmový oblouk); -; -; 3 s; 5 s. * GC e -Light (Režim rychlého vytvrzování) (LED); -; 6 s; 12 s; 36 s. GC Labolight LV- III (Fluorescentní); 30 s; 60 s; 3 min.; 15 min. Poznámka: halogenové světlo: 20 s ~ 3,5 mm 9. Úprava kontur, konečné opracování a leštění Provizorní náhradu upravte pomocí laboratorního karbidového vrtáku nebo silikonové koncovky. Pro vnější přidávání použijte REVOTEK LC. Pro vnitřní přidávání použijte samotuhnoucí pryskyřici (GC Unifast Trad, Alike), světlem tuhnoucí pryskyřici (GC Unifast LC) nebo tekutý kompozit podle návodu k jejich použití. Pro dosažení lesklého a vysoce estetického vzhledu vyleštěte plstěným anebo semišovým kotoučkem. Poznámka: 1) K obroušení ztvrdlé zubní náhrady doporučujeme použít laboratorní karbidový vrták. Pokud používáte jemný diamantový vrták jako např. GC Smooth Cut, příp. ocelový vrták odstraňte nejprve nezpolymerovanou vrstvu pomocí laboratorního karbidového vrtáku nebo alkoholu, aby se diamantový, příp. ocelový vrták nepřilepil. 2) Před doléváním GC Unifast Trad, Alike nebo GC Unifast LC dovnitř náhrady vyvrtejte do okluzálního nebo bukálního povrchu otvor, aby přebytečná pryskyřice odtékala a provizorní náhrada se řádně usadila. 10. Dokončení Dokončenou provizorní náhradu zafixujte pomocí GC Freegenol Temporary Pack nebo podobného provizorního cementu. 11. Oprava Přicementovanou provizorní náhradu lze v případě potřeby opravit v pacientových ústech za pomoci REVOTEK LC nebo samotuhnoucí pryskyřice (GC Unifast Trad, Alike), světlem tuhnoucí pryskyřice (GC Unifast LC) nebo tekutého kompozitu použijte dle příslušného návodu k použití. a. Laboratorním karbidovým vrtákem odstraňte vrstvu povrchu určeného k opravě. Pro dosažení optimálních výsledků aplikujte pryskyřičné bondovací činidlo (GC Reline Hard Bonding Agent) a osušte vzduchovou stříkačkou. b. Materiál vložte na místo, vytvarujte, vytvrďte a vyleštěte. B. Provizorní Inleje a Onleje 1. Přemístění tmelové tyčinky do pouzdra Postupujte dle pokynů uvedených v části A1. 2. Dávkování materiálu Postupujte dle pokynů uvedených v části A2. 3. Příprava na aplikaci materiálu do inlejové kavity Vyplňte podsekřivá místa skloionomerním cementem (VLC)/ linerem. 4. Vtlačení materiálu do inlejové kavity Vtlačte materiál do kavity a prsty nebo špachtlí nahrubo vytvarujte. Poznámka: Pro snazší tvarování materiálu a lesklejší povrch naneste na prsty nebo špachtli GC Cocoa Butter nebo vazelínu. Pro přidání materiálu provizorně vytvrďte a pokrývaný povrch odstraňte laboratorním karbidovým vrtákem nebo podobným nástrojem. 5. Tvarování materiálu: Krok 1 Nechte pacienta jemně skousnout pro zjištění okluzálního povrchu a upravte skus. 6. Tvarování materiálu: Krok 2 V případě potřeby upravte okraje. Vhodným nástrojem odstraňte veškerý přebytečný materiál. Poznámka: 1) Pokud tvarování materiálu trvá příliš dlouho, materiál začíná lepit. V takovém případě naneste na prsty nebo nástroj GC Cocoa Butter nebo vazelínu. Pokud je potřeba přidat další materiál, provizorně vytvrďte a laboratorním karbidovým vrtákem odstraňte pokrývaný povrch. 2) Zbytky materiálu, které zbudou po tvarování, se nesmějí vracet do pouzdra, protože již byly vystaveny okolnímu světlu. Zlikvidujte je běžným způsobem. 3) Pro snazší vyjmutí z úst lze do inleje zapíchnout špendlík. 7. Provizorní vytvrzování Náhradu provizorně vytvrďte v pacientových ústech, abyste zabránili její možné deformaci při odstraňování z úst. Doporučená doba a poznámky ohledně vytvrzování jsou uvedeny v části A7. 8. Konečné vytvrzování Konečnou polymerizaci provádějte mimo ústa pacienta. Doporučená doba a poznámky ohledně vytvrzování jsou uvedeny v části A8. 9. Úprava kontur, konečné opracování a leštění. Pokyny a poznámky jsou uvedeny v části A9. 10. Dokončení Dokončenou provizorní náhradu zafixujte pomocí GC Freegenol Temporary Pack nebo ekvivalentního provizorního cementu. 11. Oprava Pokyny jsou uvedeny v části A11. 12. Vyjmutí z úst Inlej rozřežte vhodným vrtákem. II. NEPŘÍMÁ METODA (na modelu z kamenné sádry) 1. Při zhotovování náhrady z REVOTEK LC na modelu z kamenné sádry naneste malé množství GC Cocoa Butter nebo vazelíny na místo, jež přijde do kontaktu s výrobkem. 2. Dodržujte pokyny uvedené v sekci I. PŘÍMÁ METODA III. KOMBINOVANÉ POUŽITÍ S HOTOVÝMI PLASTOVÝMI ESTETICKÝMI PROVIZORNÍMI KORUNKAMI 1. Při použití plastových celkových provizorních korunek a. Na vnitřní povrch plastové celkové provizorní korunky naneste pryskyřičné bondovací činidlo (GC Reline Hard Bonding Agent). Poznámka: Pro lepší přilnavost lze ještě před aplikací pryskyřičného bondovacího činidla zdrsnit vnitřní povrch celkové provizorní korunky papírovým kónickým hrotem nebo jiným nástrojem. b. Provizorní korunku vyplňte pomocí REVOTEK LC a natlačte na pilíř. c. Světlem provizorně vytvrďte vnější povrch korunky, jak je uvedeno v sekci I.PŘÍMÁ METODA, A7 Provizorní vytvrzování. d. Po vyjmutí korunky z pacientových úst postupujte dle pokynů uvedených v sekci I. PŘÍMÁ METODA, A týkající se konečného vytvrzování, korekce kontur, konečného opracování, leštění a dokončení. 2. Při použití plastové fazetované částečné provizorní korunky a. Na vnitřní povrch plastové fazetované částečné provizorní korunky naneste pryskyřičné bondovací činidlo (GC Reline Hard Bonding Agent). Poznámka: Pro lepší přilnavost lze ještě před aplikací pryskyřičného bondovacího činidla zdrsnit vnitřní povrch celkové provizorní korunky papírovým kónickým hrotem nebo jiným nástrojem. b. Natlačte REVOTEK LC na pilíř. Poté na materiál natlačte částečnou provizorní korunku, vytvarujte a provizorně vytvrďte na bukální a lingvální ploše, za účelem popsaným v části I. PŘÍMÁ METODA, A7 Provizorní vytvrzování. c. Po vyjmutí korunky z pacientových úst, postupujte dle pokynů uvedených v části I. PŘÍMÁ METODA, A týkající se konečného vytvrzování, úpravy kontur, konečného opracování, leštění a dokončování. IV. KOMBINOVANÉ POUŽITÍ S HOTOVÝMI TRANSPARENTNÍMI PLASTOVÝMI PÁSKOVÝMI FORMAMI NA KORUNKY 1. Nůžkami a vrtáky na korunky upravte cervikální oblast plastové formy a na okluzálním anebo bukálním povrchu vytvořte odtokový otvor. 2. REVOTEK LC několikrát zlehka promněte. Páskovou formu na korunky naplňte materiálem a natlačte na pilíř. Odstraňte přebytečný materiál. 3. Pro provizorní vytvrzení aplikujte světlo na všechny povrchy korunky tak, jak je uvedeno v části I. PŘÍMÁ METODA, A7 Provizorní vytvrzování. 4. Po vyjmutí formy na korunky z úst pacienta proveďte konečnou polymeraci osvícením každého povrchu tak, jak je uvedeno v části I. PŘÍMÁ METODA, A8 Konečné vytvrzování. Ostrým nástrojem vyjměte formu na korunku a ořežte a konečně opracujte provizorní náhradu. Usaďte do pacientových úst za pomoci provizorního cementu. |
| STORAGE Store in a cool and dark place away from high temperature and direct sunlight or intense ambient light. (Shelf life : 2 years from date of manufacture) | USKLADNĚNÍ Skladujte na chladném a suchém místě, chraňte před vysokými teplotami a přímým slunečním světlem anebo intenzivním okolním světlem. (Trvanlivost: 2 roky od data výroby) |
| SHADE B2 (based on Vita® shades) Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany. | ODSTÍN B2 (podle vzorníku Vita®) Vita® je registrovanou obchodní známkou Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo. |
| PACKAGE 1. Introductory Set Pack of putty stick 16g, storage case (1), plastic spatula No. 2 (1) 2. Refill 3 packs of putty stick 16g | BALENÍ 1. Úvodní sada Balení s tmelovou tyčinkou 6 g, pouzdrem (1), plastovou špachtlí č. 2 (1) 2. Náhradní náplň 3 balení s tmelovou tyčinkou 16 g |
| CAUTION 1. In case of contact with eyes, flush immediately with water and refer to a physician. 2. Do not use or store near fire. 3. Take care not to swallow the paste. 4. Do not mix with other materials. 5. When using a light curing unit, wear eye protection glasses. Do not look directly into the light. | UPOZORNĚNÍ 1. V případě zasažení očí, okamžitě vypláchněte vodou a obraťte se na lékaře. 2. Nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti ohně. 3. Vyvarujte se polknutí pasty. 4. Nemíchejte s jinými materiály. 5. Při práci s polymerační lampou používejte ochranné brýle. Nedívejte se přímo do světla. |
| REVOTEK LC I. DIRECT METHOD A | REVOTEK LC I. PŘÍMÁ METODA A |