GC FUJI LINING LC - světlem tuhnoucí skloionomerní cement

Doporučené indikace

Pro použití pouze ve stomatologii doporučených indikacích. Jako báze nebo liner v preparovaných kavitách.

Kontraindikace

Pacienti se známou alergií ne skloionomerní cementy. V případě alergie kontaktujte lékaře.

Návod k použiti

- Odměření prášku a tekutiny

  - standardní poměr prášku a tekutiny je 1.4/1.0g, jedna zarovnaná odměrka prášku k jedné kapce tekutiny.

  - pro přesné odměření prášku mírně poklepejte lahvičkou proti ruce. Netřepejte nebo nepřevracejte.

  - držte lahvičku s tekutinou vertikálně a jemně stlačte

  - lahvičku okamžitě po použití zavřete

- Míchání

Prášek a tekutinu umístěte na míchací podložku. Používejte plastovou špachtli. Rozdělte prášek na dva stejné díly. Smíchejte první díl       s tekutinou za 5-10 vteřin. Vmíchejte zbývající množství a míchejte celek důkladně 15-20 vteřin.

- Technická aplikace

  - zub preparujte běžnými technikami. Extenzivní mechanická retence není nezbytná.

  - opláchněte a osušte, ale NEPŘESUŠUJTE. GC Cavity Conditioner nebo GC Dentin Conditioner je doporučen pro odstranění roztěrové vrstvy. Pro překrytí pulpy použijte kalciumhydroxidový cement

  - namíchejte odpovídající množství cementu

  - odstraňte povrchovou vlhkost v kavitě, ale NEPŘESUŠUJTE

  - aplikujte cement do kavity za použití injekce nebo vhodného nástroje. Pokryjte dentin až po dentino-sklovinovou hranici

  - vytvrďte světlem běžné polymerační lampy (470 nm vlnové délky) po 30 vteřin

Poznámka: Jestliže vrstva cementu přesahuje 2 mm, použijte techniku vrstveni!

  - pokračujte standardním kompozitem nebo amalgámovým výplňovým materiálem

Skladování

Skladujte na chladném a temném místě (4-25oC), Zaručena 2letá životnost.

Baleni

- lahvička s 10 g prášku s odměrkou

- lahvička s 8g (6.8 ml tekutiny)

- baleni 1-1: 10g prášku, 8g (6.8 ml) tekutiny, odměrka na prášek, umělohmotná špachtle, míchací podložky

Upozornění:

Tekutina a namíchaný cement jsou agresívní. V případě kontaktu se sliznicí dutiny ústní nebo s pokožkou okamžitě odstraňte bavlněným hadříkem namočeným v alkoholu Opláchněte vodou. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nemíchejte prášek nebo tekutinu s komponenty jiných skloionomerních cementů.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz