**Ivoclean**

**Návod k použití**

* Extraorální čisticí pasta na nepřímé náhrady

Pouze pro použití ve stomatologii.

Upozornění: Federální zákony USA omezují prodej tohoto přípravku výhradně na zubní lékaře s licencí nebo na základě jejich objednávky.

Vyrobeno v Lichtenštejnsku

Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan/Liechtenstein

**Česky**

**Popis**

Ivoclean je univerzální čisticí pasta vhodná k neabrazivnímu čištění vazebných povrchů protetických náhrad po intraorální zkoušce.

Následně pomáhá dosahovat spolehlivých výsledků při adhezivním cementování.

**Složení**

Disperze částic oxidů kovu ve vodě.

**Indikace**

Extraorální čištění předem kondicionovaných povrchů keramických a kovových náhrad, které byly kontaminovány během zkoušky v ústech pacienta.

**Kontraindikace**

Ivoclean je kontraindikován:

* Pokud nelze použít stanovenou pracovní techniku
* Pokud se čištění provádí intraorálně
* K čištění náhrad, které přišly do styku s pastami na bázi silikonu.

**Interakce**

Po čištění se musí na povrchy, které byly v předchozí fázi silanizovány a primovány znovu nanést vazebný prostředek.

**Použití**

Před použitím protřepejte lahvičku.

Nezávisle na tom, zda byly nebo nebyly náhrady předem kondicionovány, by měly být vyčištěny podle následujícího postupu:

* Po zkoušce v ústech náhradu důkladně opláchněte vodní sprchou a osušte vzduchem bez příměsi oleje.
* Pokryjte celý vazebný povrch náhrady vrstvou Ivoclean za použití mikrokartáčku nebo štětečku.
* Z důvodu čisticího účinku nechte Ivoclean 20 sekund působit, poté důkladně opláchněte vodní sprchou a osušte olejem bez příměsi oleje.
* Poté primujte vazebný povrch náhrady pomocí vhodného vazebného prostředku (např. Monobond Plus). Dodržujte přitom návody k použití použitého vazebného prostředku a upevňovacího materiálu.

**Další informace**

Po vyčištění prostředkem Ivoclean je nutné zcela zabránit kontaminaci náhrady slinami nebo krví. V případě kontaminace je nutné celý postup ošetření náhrady opakovat. Po očištění je nutné na povrchy, které byly v předchozí fázi silanizovány a primovány znovu nanést vazebný prostředek.

**Varování**

* Způsobuje poleptání.
* V případě náhodného zasažení nebo necítíte-li se dobře, ihned vyhledejte lékařské ošetření.
* Nevdechujte výpary/aerosoly.
* V případě zasažení očí, oči ihned vypláchněte hojným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.
* Noste vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu očí/obličeje.
* Při použití nejezte ani nepijte.
* Tento materiál a jeho obal musí být zlikvidován v rámci nebezpečného odpadu.

**Skladování**

* Skladujte Ivoclean při teplotě 2 - 28°C (26 - 82°F). Stabilitu při skladování lze zaručit pouze, je-li výrobek skladován při uvedené teplotě.
* Lahvičku uzavřete ihned po použití.
* Životnost: viz datum exspirace na štítku.

**Uchovávejte mimo dosah dětí.**

**Pouze pro použití ve stomatologii.**

**Datum zpracování informací**

04/2011, Rev 0

**Výrobce**

Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan/Liechtenstein

Materiál byl vyvinut výlučně pro použití v zubním lékařství. Zpracování je nutné provádět výhradně podle návodu k použití. Nelze přijmout odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním pokynů nebo stanovené oblasti použití. Uživatel odpovídá za ozkoušení výrobků z hlediska jejich vhodnosti a použití pro jakékoliv účely výslovně neuvedené v návodu. Popisy a údaje nepředstavují žádnou záruku vlastností a nejsou závazné.