***PULPDENT* ®**

**Etch Royale™**

# Dentální leptací gel

* **37% kyselina fosforečná**
* **Thixotropní**

**Obsah:**

**4 1.2ml stříkačky lept. gelu 20 aplikačních špiček**

**Návod k použití Bezpečnostní list**

**Upozornění: Federální zákon omezuje výrobek pro prodej pouze stomatologům.**

**®**

***PULPDENT***

#### Pro leptání dentinu, skloviny a sklo-ionomerního cementu kyselinou

#### Skladujte na chladném, suchém

**Etch Royale™**

**Dentální leptací gel**

#### místě

*MADE IN USA*

## PULPDENT ®

**Etch Royale™** 37% KYSELINA FOSFOREČNÁ

Dentální leptací Gel • Pro leptání dentinu, skloviny a sklo-ionomerního cementu kyselinou

Etch Royale je a thixotropní leptací gel kyseliny fosforečné, který zůstává na místě a nepřetéká na exponovanou tkáň. Aplikace stříkačkou přes ohnutý aplikátor nabízí přesné umístění gelu i v relativně nepřístupných oblastech. Etch Royale se snadno smývá vodou.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Preparujte zub a opláchněte leptaný povrch pomocí směsi pemzy nebo neolejové profylaxní pasty. Opláchněte a osušte.
2. Řádně připojte luer lock aplikátor na stříkačku. **Nejdříve si vyzkoušejte tekutost na podložce, ne v ústech pacienta. Netlačte na píst palcem.** Pro bezpečnou, kontrolovanou aplikaci, uchyťte píst do dlaně a stříkačku potáhněte zpět palcem, ukázováčkem a prostředníkem. Nezatlačujte písto do stříkačky.
3. Doporučený čas leptání skloviny je 15-20 vteřin a dentinu 15 vteřin. Pro možné rozšíření aplikujte Etch Royale nejdříve na sklovinu a poté na dentin. Nechejte na dentinu 15 vteřin. Stříkačku ihned po použití uzavřete.
4. Opláchněte Etch Royale množstvím vody. Nenarušujte dále povrch.
5. Nechejte povrch mokrý nebo vysušte povrch čistým, nekontaminovaným vzduchem dle instrukcí pro použití bondu, který používáte.

6. Stříkačku ihned po použití uzavřete.

**POZNÁMKA:** Naleptaná sklovina by měla být křídově bílá. Jestliže tomu tak není, aplikujte gel na sklovinu 20 vteřin a opláchněte množstvím vody.

**VAROVÁNÍ:**

**V případě zasažení pokožky nebo měkké tkáně, opláchněte ji okamžite množstvím vody.**

***PULPDENT Corporation***

80 Oakland Street Watertown, MA 02471-0780 USA Tel: (800) 343-4342/(617) 926-6666/Fax: (617) 926-6262

[www.pulpdent.com](http://www.pulpdent.com/) pulpdent@pulpdent.com **XK-ERK-IN-02w**