Elite Double

ADIČNÍ SILIKONY (POLYSILOXANY) NA DUBLOVÁNÍ MODELŮ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elite Double 8 Elite Double 22 Fast Elite Double 22 Elite Double 32 Fast Elite Double 32

Elite Double je kompletní řada silikonů na dublování modelů v zubní laboratoři.

Mísící poměr mezi základní hmotou a katalyzátorem 1:1 usnadňuje odměřování a míchání.

Vhodné pro ruční míchání i pro dávkovač, má zvýšenou tekutost a nevyžaduje vakuum.

Elite Double výjimečně přesně reprodukují detaily a jsou dlouhodobě rozměrově stabilní.

Elite Double 8 translucentní, ideální na dublování modelů s výraznými podsekřivinami.

Elite Double 22 Fast ideální pro všechny techniky dublování

Elite Double 22 ideální pro všechny techniky dublování

Elite Double 32 Fast ideální pro techniku volné expanze s fosfátovou formovací hmotou

Elite Double 32 ideální pro techniku volné expanze s fosfátovou formovací hmotou

# Návod k použití

Příprava modelu: Před započetím práce se přesvědčte, zda je model určený k dublování perfektně čistý. Pokud je nutné jej ještě opracovat, pečlivě odstraňte především mastná rezidua, doporučujeme použít rozpouštědlo, například aceton. Pokud na čištění používáte páru, počkejte, až se vypaří a až model úplně uschne. Vyberte nádobu příslušné velikosti a model připevněte voskem k jejímu dnu.

Dávkování a míchání: Nádoby s jednotlivými složkami před použitím protřepejte. do odměrky odměřte nebo odvažte stejná množství katalyzátoru (bílá) a základní hmoty (barevná) (obr. 1).

Obě složky dobře promíchejte, až se barva ustálí (obr.2).

Důležité upozornění: Podívejte se, zda na dně nebo stěnách nádoby nezbyly žádné nesmíchané zbytky.

Použití: Elite Double pomalu nalijte do nádoby, nejlépe z výšky asi 30 cm (obr. 3). Není nutné vytvářet vakuum. Pokud odměřené množství na otisk pro dublování nestačí, vyčkejte, až silikon úplně ztuhne a pak stejným způsobem přidejte další materiál. Hmota se perfektně naváže a její přídavek nebude mít žádný vliv na konečný výsledek.

Formu a model oddělte proudem stlačeného vzduchu. Nevyvíjejte mechanickou sílu nožem ani jiným nástrojem a formu nevytahujte z nádoby, mohla by se deformovat (obr. 4).

Doby míchání, zpracování a tuhnutí jsou níže uvedeny v tabulce.

Elite Double je kompatibilní se všemi druhy sáder, formovacích hmot nebo licích pryskyřic. Doporučili jsme sádru Zhermack, typ 4: Elite Stone a typ 3: Elite Model. Lepšího zatékání materiálů na bázi vody (sádry, formovací hmoty) dosáhnete pomocí prostředku ke snížení povrchového napětí (Tensilab -Zhermack).

Důležitá upozornění: Přesně dodržujte poměr 1:1, aby se dodrželo správné časování a neovlivnily se výsledné vlastnosti.

K dublování jednoho modelu jsme doporučili Elite Double Fast. K dublování více modelů je vhodné použít jiný produkt z řady Elite Double.

Při práci s jinými materiály, jako například die-spacery, pryskyřice atd. musíte vyčkat, až se úplně stabilizují, abyste se vyhnuli riziku inhibice polymerizace. Povrchy, se kterými materiál přijde do styku, musí být naprosto čisté, bez mastnot a suché.

Nádoby po použití uzavřete a nezaměňujte jejich víka.

Skladování: Minimální trvanlivost při správném skladování mezi 5°-27°C je 24 měsíců.

| Technické údaje | Elite Double 8 | Elite Double 22 Fast | Elite Double 22 | Elite Double 32 Fast | Elite Double 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| barva | růžová | oranžová | zelená | světle modrá | světle zelená |
| mísící poměr | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| doba míchání (ručně)* | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min |
| doba míchání (mechanicky) – max* | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s |
| doba zpracování* | 4-6 min | 3 min | 4-6 min | 5 min | 4-6 min |
| doba tuhnutí* | 20 min | 10 min | 20 min | 12 min | 20 min |
| tvrdost Shore-A po 24 hodinách | 8 Shore-A | 22 Shore-A | 22 Shore-A | 32 Shore-A | 32 Shore-A |
| reprodukce detailu | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| změna rozměrů po 24 hodinách | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,05% |
| pevnost v tahu | 1,2 N/mm2 | 1,4 N/mm2 | 1,4 N/mm2 | 2,2 N/mm2 | 2,2 N/mm2 |
| prodloužení | 320% | 240% | 240% | 200% | 200% |
| odolnost proti roztržení | 1,5 N/mm2 | 3,15 N/mm2 | 3,15 N/mm2 | 3,7 N/mm2 | 3,7 N/mm2 |

Doby uvedené výše se počítají od počátku fáze míchání při 23°C.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY: Rady sdělené ústně, písemně nebo při předváděcích akcích našich výrobků se zakládají na nejnovějších poznatcích o postupech v zubním lékařství a na našem know-how. Považujte je za informativní a nezávazné i ve vztahu ke třetí straně. Nezbavují konečného uživatele odpovědnosti za vhodnost použití výrobku k danému účelu. Použití výrobku uživatelem je mimo kontrolu výrobce, a proto je za něj zodpovědný uživatel. Odpovědnost za škodu je omezená hodnotou výrobků dodaných výrobcem a použitých uživatelem.

POUZE PRO POUŽITÍ V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ